# Abéa

## Abéa lisse pour sol intérieur

Série Abéa effet bois, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse – 9,5 mm d'épaisseur

Formats : 20x120 cm rectifié

Coloris : Cendre – Craie – Lin - Miel

Classement UPEC : U4 P2 E3 C2. D+

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux structurés pour extérieur assortis disponibles.

Plinthe droite assortie

## Abéa Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Abéa Outdoor Plus effet bois, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 30x120 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Cendre – Lin – Miel

Classement UPEC F+ : Dossier UPEC en cours (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux pour intérieur assortis disponibles.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.