Cubes

Série Cubes Outdoor Plus effet pavé en pierre naturelle, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Clair – Froid – Foncé

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R12 (équivalent à

PC27)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.