# Domus

Série Domus effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Monocuisson – 7,6 mm d'épaisseur

Formats : 45x45 cm

Coloris : Ivoire – Gris – Taupe

Résistance à l’abrasion de surface (ISO 10545 – 7) : PEI 4

Classement UPEC : U3 P3 E3 C2.

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris : Ivoire, Gris, Taupe

Plinthe droite assortie