# Espace

Série Espace effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Emaillé - 8,5 mm d'épaisseur

**Formats :** 45x45 cm

**Coloris :** Ivoire – Gris – Noir

**Résistance à l’abrasion de surface** (ISO 10545 – 7) : PEI 5 (Ivoire) – PEI 4 (Gris)

**Résistance à l’abrasion profonde** (ISO 10545 – 6) : conforme(Noir)

**Classement UPEC :** U3s P3 E3 C2 (Ivoire) – U3 P3 E3 C2 (Gris et Noir)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R9 (équivalent à PC6)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris : Ivoire, Gris, Noir

Plinthe droite assortie