Hirati

Hirati structuré pour sol intérieur

Série Hirati effet bois, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 10 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x90 cm rectifié

Coloris : Lin – Neutre - Brun

Classement UPEC :  U4 P3 E3 C3. D+

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Plinthe droite assortie

Hirati structuré pour sol extérieur

Série Hirati effet bois, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 10 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x90 cm rectifié

Coloris : Lin – Neutre - Brun

Classement UPEC :  U4 P3 E3 C3. D+

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Plinthe droite assortie