Icône

Icône pour sol intérieur

Série Icône effet pierre bleu, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 60x60 cm rectifié Bord Travaillé – 20x20 cm rectifié Bord Vieilli

Coloris : Bleu

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Plinthe droite assortie

Icône Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Icône Outdoor Plus effet pierre bleu, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus, 60x60 cm rectifié Bord Travaillé Outdoor Plus

Coloris : Bleu

Classement UPEC F+ :  U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.