# Lombok

## Lombok Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Lombok Outdoor Plus effet bois, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

**Formats :** 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

**Coloris :** Cendre – Clair – Naturel

**Classement UPEC :** Dossier UPEC en cours

**Résistance à la flexion (norme EN 1339) :** T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à

PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B+C (équivalent à PN24)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.