Samsara

Samsara pour sol intérieur

Série Samsara effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (60x60 cm et 30x60 cm) – 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm (sauf Ardoise)

Coloris : Opale, Ivoire, Perle, Plomb, Ardoise

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm et 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux structurés assortis pour extérieur disponibles.

Plinthe droite assortie

Samsara structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Samsara effet pierre, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (30x60 cm) – 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 30x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm (sauf Opale et Ardoise)

Coloris : Opale, Ivoire, Perle, Plomb, Ardoise

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2 (45x45 cm et 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux lisses assortis pour extérieur disponibles.

Plinthe droite assortie.

Samsara Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Samsara Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Perle, Plomb

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Carreaux lisses pour intérieur en assortiment.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.