# Standard Evolution

Série Standard Evolution ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame technique – 7,6 mm d'épaisseur

Formats : 30x30 cm – 45x45 cm

Finitions : Lisse – Structuré Antidérapant (30x30 cm)

Coloris : 200 Evolution Argent – 300 Evolution Taupe – 400 Evolution Brun – 500 Evolution Beige – 600 Evolution Gris Clair – 700 Evolution Gris Foncé.

Gamme :

| Article | Format | Epaisseur | Finition | DIN 51130 | DIN 51097 | UPEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 Evo Argent | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
| 300 Evo Taupe | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |
| 400 Evo Brun | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |
| 500 Evo Beige | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |
| 600 Evo Gris Clair | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |
| 700 Evo Gris Foncé | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux podotactiles assortis disponibles

Plinthes droites et à gorge assorties