# Talm

## Talm lisse pour sol intérieur

Série Talm, finition lisse pour intérieur ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

**Formats :** 60x60 cm rectifié –30x60 cm rectifié - 45x45 cm

**Coloris :** Ivoire – Taupe – Gris – Plomb - Métal

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (60x60 et 45x45) – U4 P3 E3 C2 (30x60)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R9 (équivalent à PC6)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 5 coloris.

Plinthe droite assortie

## Talm lisse pour mur intérieur

Série Talm, finition lisse pour revêtement mur intérieur ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

**Formats :** 22,5x45 cm rectifié

**Coloris :** Ivoire – Taupe – Gris – Métal

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.