# Zen

Série Zen effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm

**Coloris :** Lin – Cendre – Béton – Graphite

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm et 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R9 (équivalent à PC6)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris

Plinthe droite assortie